食品用塑料包装容器工具等制品产品质量

孟州市监督抽查实施细则

本细则适用孟州市市场监督管理局组织的食品用塑料包装容器工具等制品产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装膜袋类 | 非复合膜袋 | （卷膜、片材）3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2。 （袋类）从3箱中抽取，每箱中抽取20个×2。 |
|  |  | 复合膜袋 |  |
|  |  | 片材 |  |
|  |  | 编织袋 |  |
| 2 | 包装容器类 | 塑料瓶盖类 | 50个×2 |
|  |  | 塑料瓶、瓶坯、口杯类 | 30个×2 |
|  |  | 聚乙烯吹塑桶 | 10个×2 |
|  |  | 软塑折叠包装容器 | 5个×2 |
|  |  | 其他类塑料容器 | 20个×2 |
| 3 | 工具类 | 密胺塑料餐具 | 20个×2 |
|  |  | 塑料菜板 | 5个×2 |
|  |  | 塑料一次性餐饮具 | 40个×3 |
|  |  | 饮用吸管 | 100个×2 |
|  |  | 食品用其他工具及塑料件 | 20个×2 |
| 注：在满足检验的条件下，产品抽样数量可根据样品的实际大小做适当调整。 |  |  |  |

注：（1）对于执行标准为GB/T18706-2008的产品和执行标准为GB/T19741-2005的产品应分别抽取膜类2.5m2×3（袋类30个×3），平均分为3份分别封装，其中一份作为其他检验用样，一份作为微生物检验用样，一份作为备样。

（2）食品用一次性塑料工具产品每种样品抽样数量为120个，样品分三份独立包装，二份样品分别40个/份（其中一份用于微生物检测），一份样品40个（备用样品）。（若最小销售包装不是40只的整数倍，需按采样数折算，保证检样不少于120只，备样不少于40只，避免打开原包装。）

2 检验依据

表2　聚乙烯自粘保鲜膜(GB 10457-1989)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵向及横向） | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率（纵向及横向） | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 气体透过率（O2） | GB/T 1038-2000 |
| 4 | 透光率 | GB/T 2410-2008 |
| 5 | 雾度 | GB/T 2410-2008 |
| 6 | 自粘性 | GB/T 10457-1989 |
| 7 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 8 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 9 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 11 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 13 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表3　包装用聚乙烯吹塑薄膜（GB/T 4456-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 落镖冲击 | GB/T 9639.1-2008 |
| 4 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 5 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 6 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 10 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表4　液体包装用聚乙烯吹塑薄膜（QB/T 1231-1991）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热合牢度 | QB/T 1231-1991 |
| 2 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 |
| 4 | 落镖冲击试验 | GB/T 9639.1-2008 |
| 5 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-1988 |
| 6 | 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 |
| 7 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 8 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 9 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 11 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 13 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表5　聚丙烯吹塑薄膜（QB/T 1956-1994）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂强度 | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 5 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 6 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 10 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表6　普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜（GB/T 10003-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 热收缩率 | GB/T 10003-2008 |
| 4 | 雾度 | GB/T 2410-2008 |
| 5 | 光泽度 | GB/T 8807-1988 |
| 6 | 透湿量 | GB/T 1037-1988 |
| 7 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 8 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 9 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 11 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 13 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表7　双向拉伸聚丙烯珠光薄膜（BB/T 0002-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 热收缩率 | BB/T 0002-2008 |
| 4 | 透光率 | GB/T 2410-2008 |
| 5 | 光泽度 | GB/T 8807-1988 |
| 6 | 透湿量 | GB/T 1037-1988 |
| 7 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 8 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 9 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 11 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 13 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表8 流延聚丙烯（CPP）薄膜 （GB/T 27740-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-1988 |
| 4 | 雾度 | GB/T 2410-2008 |
| 5 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 6 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 7 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 9 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 11 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表9　包装用双向拉伸聚酯薄膜（GB/T 16958-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 热收缩率 | GB/T 16958-2008 |
| 4 | 光泽度 | GB/T 8870-1988 |
| 5 | 雾度 | GB/T 2410-2008 |
| 6 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 7 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 9 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 10 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 11 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 12 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表10　双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜（GB/T 20218-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 热收缩率 | GB/T 12027-2004 |
| 4 | 雾度 | GB/T 2410-2008 |
| 5 | 耐撕裂力 | GB/T 16578.2-2009 |
| 6 | 润湿张力 | GB/T 14216-2008 |
| 7 | 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 |
| 8 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 9 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 10 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 11 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 12 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 13 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 14 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表11　食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜

（GB/T 17030-2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 耐撕裂力 | GB/T 11999-1989 |
| 4 | 热收缩率 | GB/T 12027-2004 |
| 5 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-1988 GB/T 26253-2010 |
| 6 | 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 GB/T 19789-2005 |
| 7 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 8 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 9 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 11 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 13 | 氯乙烯单体 | GB 31604.31-2016 |
| 14 | 偏氯乙烯 | GB 31604.31-2016 |
| 15 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表12　商品零售包装袋（BB/T 0039-2013）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塑料和纸塑复合包装袋封合强度 | BB/T 0039-2013 |
| 2 | 提吊试验 | BB/T 0039-2013 |
| 3 | 跌落性能 | BB/T 0039-2013 |
| 4 | 漏水性 | BB/T 0039-2013 |
| 5 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 6 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 7 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 9 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 11 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表13　夹链自封袋 （BB/T 0014-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 夹链性能 | BB/T 0014-2011 |
| 2 | 热合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 3 | 跌落强度 | BB/T 0014-2011 |
| 4 | 密封试验 | BB/T 0014-2011 |
| 5 | 悬吊试验 | BB/T 0014-2011 |
| 6 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 7 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 9 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 10 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 11 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 12 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表14　包装用镀铝薄膜（BB/T 0030-2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 热收缩率 | BB/T 0030-2019 |
| 4 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-1988 GB/T 26253-2010 |
| 5 | 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 GB/T 19789-2005 |
| 6 | 镀铝层附着力 | BB/T 0030-2019 |
| 7 | 镀铝层厚度 | BB/T 0030-2019 |
| 8 | 镀铝层均匀度 | BB/T 0030-2019 |
| 9 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 10 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 11 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 13 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 14 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 15 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表15　食品接触用特定非复合膜、袋（GB 4806.7-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表16　包装用塑料复合膜、袋（干法复合、挤出复合）

（GB/T 10004-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 剥离力 | GB/T 8808-1988 |
| 4 | 热合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 5 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-1988 |
| 6 | 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 |
| 7 | 耐热性 | GB/T 10004-2008 |
| 8 | 耐介质性 | GB/T 10004-2008 |
| 9 | 袋的耐压性能 | GB/T 10004-2008 |
| 10 | 袋的跌落性能 | GB/T 10004-2008 |
| 11 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
| 12 | 甲苯二胺（4％乙酸） | GB 31604.23-2016 |
| 13 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 31604.8-2016 |
| 14 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 31604.8-2016 |
| 15 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 31604.8-2016 |
| 16 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 17 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 18 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |
| 19 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |

表17　食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 （GB/T 28118-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 剥离力 | GB/T 8808-1988 |
| 3 | 热合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 4 | 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 或 GB/T 19789-2005 |
| 5 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-1988 |
| 6 | 袋的耐压性能 | GB/T 21302-2007 |
| 7 | 袋的跌落性能 | GB/T 21302-2007 |
| 8 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
| 9 | 甲苯二胺（4％乙酸） | GB 31604.23-2016 |
| 10 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 31604.8-2016 |
| 11 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 31604.8-2016 |
| 12 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 31604.8-2016 |
| 13 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 14 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 15 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |
| 16 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |

表18　双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋

(QB/T 1871-1993)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂力 | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 层间剥离力 | GB/T 8808-1988 |
| 5 | 封口剥离力（袋） | GB/T 8808-1988 |
| 6 | 抗摆锤冲击能 | GB/T 8809-2015 |
| 7 | 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 |
| 8 | 水蒸汽透过量 | GB/T 1037-1988 |
| 9 | 耐热性 | QB/T 1871-1993 |
| 10 | 耐寒性 | QB/T 1871-1993 |
| 11 | 耐油度测定 | QB/T 1871-1993 |
| 12 | 耐压性能 | QB/T 1871-1993 |
| 13 | 跌落性能 | QB/T 1871-1993 |
| 14 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
| 15 | 甲苯二胺（4％乙酸） | GB 31604.23-2016 |
| 16 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 31604.8-2016 |
| 17 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 31604.8-2016 |
| 18 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 31604.8-2016 |
| 19 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 20 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 21 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |
| 22 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |

表19　榨菜包装用复合膜、袋（QB/T 2197-1996）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 |
| 4 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-1988 |
| 5 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
| 6 | 甲苯二胺（4％乙酸） | GB 31604.23-2016 |
| 7 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 31604.8-2016 |
| 8 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 31604.8-2016 |
| 9 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 31604.8-2016 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 11 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |
| 13 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |

表20　液体食品无菌包装用纸基复合材料（GB/T 18192-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 封合强度 | GB/T 2358-1998 |
| 3 | 内层塑料膜剥离强度 | GB/T 8808-1988 |
| 4 | 透氧率 | GB/T 1038-2000 |
| 5 | 挺度 | GB/T 22364-2008 |
| 6 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
| 7 | 甲苯二胺（4％乙酸） | GB 31604.23-2016 |
| 8 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 31604.8-2016 |
| 9 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 31604.8-2016 |
| 10 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 31604.8-2016 |
| 11 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 12 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 13 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |
| 14 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |

表21　液体食品无菌包装用复合袋（GB/T 18454-2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 剥离力 | GB/T 8808-1988 |
| 4 | 热合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 5 | 光线透过率 | GB/T 2410-2008 |
| 6 | 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 GB/T 19789-2005 |
| 7 | 袋的耐压性能 | GB/T 18454-2001 |
| 8 | 袋的跌落性能 | GB/T 18454-2001 |
| 9 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
| 10 | 甲苯二胺（4％乙酸） | GB 31604.23-2016 |
| 11 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 31604.8-2016 |
| 12 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 31604.8-2016 |
| 13 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 31604.8-2016 |
| 14 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 15 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 16 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |
| 17 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |

表22　液体食品保鲜包装用纸基复合材料（GB/T 18706-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 封合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 3 | 内层塑料膜剥离强度 | GB /T 8808-1988 |
| 4 | 透氧率 | GB/T 1038-2000 |
| 5 | 挺度 | GB/T 22364-2008 |
| 6 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 |
| 8 | 致病菌 | GB 4789.4-2016 GB 4789.5-2012 GB 4789.10-2016 GB 4789.11-2014 |
| 9 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 10 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
| 11 | 甲苯二胺（4％乙酸） | GB 31604.23-2016 |
| 12 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 31604.8-2016 |
| 13 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 31604.8-2016 |
| 14 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 31604.8-2016 |
| 15 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 16 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 17 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |
| 18 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |

表23　液体食品包装用塑料复合膜、袋（GB/T 19741-2005）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 封合强度 | GB/T 19741-2005 |
| 3 | 内层塑料膜剥离强度 | GB/T 8808-1988 |
| 4 | 复合层塑料膜与纸粘接度 | GB/T 19741-2005 |
| 5 | 透氧率 | GB/T 1038-2000 |
| 6 | 耐压性能 | GB/T 19741-2005 |
| 7 | 跌落性能 | GB/T 19741-2005 |
| 8 | 微生物总数 | GB 4789.2-2016 |
| 9 | 致病菌 | GB 4789.4-2016 GB 4789.5-2012 GB 4789.10-2016 GB 4789.11-2014 |
| 10 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
| 11 | 甲苯二胺（4％乙酸） | GB 31604.23-2016 |
| 12 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 31604.8-2016 |
| 13 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 31604.8-2016 |
| 14 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 31604.8-2016 |
| 15 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 16 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 17 | 脱色试验 | GB 31604.8-2016 |
| 18 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |
| 19 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |

表24 包装用多层共挤阻隔膜、袋 （GB/T 28117-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 热合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 4 | 落镖冲击 | GB/T 9639.1-2008 |
| 5 | 剥离强度（内层） | GB/T 8808-1988 |
| 6 | 雾度 | GB/T 2410-2008 |
| 7 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037-1988 |
| 8 | 氧气透过量 | GB/T 1038-2000 |
| 9 | 袋的耐压性能 | GB/T 21302-2007 |
| 10 | 袋的跌落性能 | GB/T 21302-2007 |
| 11 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
| 12 | 甲苯二胺（4％乙酸） | GB 31604.23-2016 |
| 13 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 31604.8-2016 |
| 14 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 31604.8-2016 |
| 15 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 31604.8-2016 |
| 16 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 17 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 18 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |
| 19 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |

表25 液态奶共挤包装膜、袋  （BB/T 0052-2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉断力 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 氧气透过率 | GB/T 1038-2000 或 GB/T 19789-2005 |
| 4 | 水蒸汽透过率 | GB/T 1037-1988 或 GB/T 21529-2008 |
| 5 | 透光率 | GB/T 7707-2008 |
| 6 | 耐压性能 | GB/T 10004-2008 |
| 7 | 跌落性能 | GB/T 10004-2008 |
| 8 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 |
| 10 | 致病菌（沙门氏菌、志贺氏 菌、金黄色葡萄球菌、溶血 性链球菌） | GB 4789.4-2016、 GB 4789.5-2012、 GB 4789.10-2016、 GB 4789.1-2016 |
| 11 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
| 12 | 甲苯二胺（4％乙酸） | GB 31604.23-2016 |
| 13 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 31604.8-2016 |
| 14 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 31604.8-2016 |
| 15 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 31604.8-2016 |
| 16 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 17 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 18 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |
| 19 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |

表26 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜  （BB/T 0012-2014）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 热收缩率 | BB/T 0012-2014 |
| 4 | 雾度 | GB/T 2410-2008 |
| 5 | 润湿张力 | GB/T 14216-2008 |
| 6 | 热封强度 | BB/T 0012-2014 |
| 7 | 水蒸气透过率 | GB/T 21529-2008 |
| 8 | 氧气透过率 | GB/T 19789-2005 |
| 9 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
| 10 | 甲苯二胺（4％乙酸） | GB 31604.23-2016 |
| 11 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 31604.8-2016 |
| 12 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 31604.8-2016 |
| 13 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 31604.8-2016 |
| 14 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 15 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 16 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |
| 17 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |

表27 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜

（GB/T 26690-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 热收缩率 | GB/T 26690-2011 |
| 4 | 涂布润湿张力 | GB/T 14216-2008 |
| 5 | 热封强度 | GB/T 26690-2011 |
| 6 | 起始热封温度 | GB/T 26690-2011 |
| 7 | 水蒸气透过率 | GB/T 21529-2008 |
| 8 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
| 9 | 甲苯二胺（4％乙酸） | GB 31604.23-2016 |
| 10 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 31604.8-2016 |
| 11 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 31604.8-2016 |
| 12 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 31604.8-2016 |
| 13 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 14 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 15 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |
| 16 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |

表28 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 （GB/T 26691-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 热收缩率 | GB/T 26691-2011 |
| 4 | 润湿张力 | GB/T 14216-2008 |
| 5 | 氧气透过率 | GB/T 19789-2005 |
| 6 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
| 7 | 甲苯二胺（4％乙酸） | GB 31604.23-2016 |
| 8 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 31604.8-2016 |
| 9 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 31604.8-2016 |
| 10 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 31604.8-2016 |
| 11 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 12 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 13 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |
| 14 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |

表29 食品接触用特定复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 9683-1988 |
| 2 | 甲苯二胺（4％乙酸） | GB 31604.23-2016 |
| 3 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 31604.8-2016 |
| 5 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 31604.8-2016 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004-2008 |
| 9 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 |

表30　聚丙烯(PP)挤出片材 (QB/T 2471-2000)

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸屈服强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 纵向尺寸变化率 | QB/T 2471-2000 |
| 3 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 4 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 5 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 7 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 9 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表31　食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 (GB/T 15267-1994)

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 柔曲温度 | GB/T 15047-1994 |
| 3 | 透湿度 | GB/T 1037-1988 |
| 4 | 加热伸缩率 | GB/T 15267-1994 |
| 5 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 6 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 7 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 9 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 11 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表32　双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 (GB/T 16719-2008)

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 润湿张力 | GB/T 14216-2008 |
| 4 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 5 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 6 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 10 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表33　食品接触用特定片材（GB 4806.7-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表34  编织袋通用技术要求（GB/T 8946-2013）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷(经向、纬向、缝底向) | GB/T 8946-2013 |
| 2 | 剥离力(经向、纬向) | GB/T 8808-1988 |
| 3 | 耐热性能 | GB/T 8946-2013 |
| 4 | 耐跌落性 | GB/T 8946-2013 |
| 5 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 6 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 7 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 9 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 11 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表35　软塑折叠包装容器 (BB/T 0013-2011)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密封试验 | BB/T 0013-2011 |
| 2 | 跌落强度 | BB/T 0013-2011 |
| 3 | 耐压缩强度 | BB/T 0013-2011 |
| 4 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 5 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 6 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 10 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表36　聚烯烃注塑包装桶 (QB/T 2818-2006)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | QB/T 2818-2006 |
| 2 | 跌落性能 | QB/T 2818-2006 |
| 3 | 应力开裂 | QB/T 2818-2006 |
| 4 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 5 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 6 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 10 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表37　聚酯(PET)无汽饮料瓶 (QB/T 2357-1998)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | QB/T 2357-1998中4.6 |
| 2 | 跌落性能 | QB/T 2357-1998中4.6 |
| 3 | 乙醛 平均值 | QB/T 2357-1998中4.7 |
| 4 | 乙醛 最大值 | QB/T 2357-1998中4.7 |
| 5 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 6 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 7 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 9 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 11 | 对苯二甲酸迁移量 | GB 31604.21-2016 |
| 12 | 乙二醇和二甘醇迁移量 | GB 31604.44-2016 |
| 13 | 锑（以Sb计） | GB 31604.41-2016 |
| 14 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表38　聚碳酸酯（PC）饮用水罐 (QB/T 2460-1999)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | QB/T 2460-1999中5.7 |
| 2 | 跌落性能 | QB/T 2460-1999中5.8 |
| 3 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 4 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 5 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 7 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 9 | 酚（蒸馏水） | GB 31604.46-2016 |
| 10 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表39　双层口杯 （QB/T 2933-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性 | QB/T 2933-2008 |
| 2 | 外表面温度 | QB/T 2933-2008 |
| 3 | 密封性能 | QB/T 2933-2008 |
| 4 | 耐冲击 | QB/T 2933-2008 |
| 5 | 盖与杯的配合 | QB/T 2933-2008 |
| 6 | 橡胶件耐热水试验 | QB/T 2933-2008 |
| 9 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 10 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 11 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 13 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 14 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 15 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表40　塑料饮水口杯 （QB/T 4049-2010）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | QB/T 4049-2010 |
| 2 | 跌落性能 | QB/T 4049-2010 |
| 3 | 耐低温性能 | QB/T 4049-2010 |
| 4 | 耐热性能 | QB/T 4049-2010 |
| 5 | 稳定性 | QB/T 4049-2010 |
| 6 | 使用性能 | QB/T 4049-2010 |
| 9 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 10 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 11 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 13 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 14 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 15 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表41　塑料保鲜盒 (GB/T 32094-2015)

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐酸碱性 | GB/T 32094-2015 |
| 2 | 耐污染性 | GB/T 32094-2015 |
| 3 | 耐洗涤剂性能 | GB/T 32094-2015 |
| 4 | 耐温性 | GB/T 32094-2015 |
| 5 | 密闭性 | GB/T 32094-2015 |
| 6 | 真空保鲜盒的真空度 | GB/T 32094-2015 |
| 7 | 真空保鲜盒真空度的保持时间 | GB/T 32094-2015 |
| 8 | 盒盖开合性能 | GB/T 32094-2015 |
| 9 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 10 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 11 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 13 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 14 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 15 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表42　婴幼儿用塑料奶瓶 （GB 4806.7-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 锑（以Sb计）（限PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 8 | 对苯二甲酸迁移量（限PET材质） | GB 31604.21-2016 |
| 9 | 乙二醇和二甘醇迁移量（限PET材质） | GB 31604.44-2016 |
| 10 | 己内酰胺（限PA材质） | GB 31604.19-2016 |
| 11 | 氯乙烯（限PVC材质） | GB 31604.31-2016 |
| 12 | 游离酚(蒸馏水)（限PC材质） | GB 31604.46-2016 |
| 13 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表43　塑料防盗瓶盖 (GB/T 17876-2010)

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | GB/T 17876-2010中6.4 |
| 2 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 4 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 6 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 8 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表44  组合式防伪瓶盖 (BB/T 0048-2017)

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐低温性能 | BB/T 0048-2017 |
| 2 | 耐高温性能 | BB/T 0048-2017 |
| 3 | 密封性能 | BB/T 0048-2017 |
| 4 | 开启性能 | BB/T 0048-2017 |
| 5 | 流出性能 | BB/T 0048-2017 |
| 6 | 防逆灌性能 | BB/T 0048-2017 |
| 7 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 8 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 9 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 11 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 13 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表45　食品接触用特定塑料瓶盖 （GB 4806.7-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表46　瓶盖垫片 （GB 4806.7-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表47  包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

(BB/T 0060-2012)

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 乙醛（瓶坯） | BB/T0060-2012 |
| 8 | 对苯二甲酸迁移量 | GB 31604.21-2016 |
| 9 | 乙二醇和二甘醇迁移量 | GB 31604.44-2016 |
| 10 | 锑（以Sb计） | GB 31604.41-2016 |
| 11 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表48　食品接触用特定塑料瓶坯 （GB 4806.7-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表49　食品接触用特定塑料容器 （GB 4806.7-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表50 密胺塑料餐具产品检验项目（QB/T 1999-1994）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐干热性 | QB/T 1999-1994 |
| 2 | 耐低温性 | QB/T 1999-1994 |
| 3 | 耐湿热性 | QB/T 1999-1994 |
| 4 | 耐污染性 | QB/T 1999-1994 |
| 5 | 翘曲（地部） | QB/T 1999-1994 |
| 6 | 跌落 | QB/T 1999-1994 |
| 7 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 8 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 9 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 11 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 13 | 特定迁移总量（以甲醛计） | GB 31604.48-2016 |
| 14 | 三聚氰胺单体迁移量 | GB 31604.15-2016 |
| 15 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表51　塑料菜板 （QB/T 1870-2015）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表52　塑料一次性餐饮具通用技术要求（GB/T 18006.1-2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 锑（以Sb计）（限PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 8 | 对苯二甲酸迁移量（限PET材质） | GB 31604.21-2016 |
| 9 | 乙二醇和二甘醇迁移量（限PET材质） | GB 31604.44-2016 |
| 10 | 游离酚(蒸馏水)（限PC材质） | GB 31604.46-2016 |
| 11 | 己内酰胺（限PA材质） | GB 31604.19-2016 |
| 12 | 氯乙烯（限PVC材质） | GB 31604.31-2016 |
| 13 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |
| 14 | 大肠杆菌 | GB 14934-2016附录B |
| 15 | 致病菌（沙门氏菌） | GB 14934-2016附录C |
| 16 | 霉菌计数 | GB 4789.15-2016 |

表53 塑料吸管 （GB/T 24693-2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

表54　食品接触用塑料材料及制品（GB 4806.7-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 锑（以Sb计）（限PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 8 | 乙醛（限PET材质） | BB/T 0060-2012 |
| 9 | 对苯二甲酸迁移量（限PET材质） | GB 31604.21-2016 |
| 10 | 乙二醇和二甘醇迁移量（限PET材质） | GB 31604.44-2016 |
| 11 | 游离酚(蒸馏水)（限PC材质） | GB 31604.46-2016 |
| 12 | 己内酰胺（限PA材质） | GB 31604.19-2016 |
| 13 | 氯乙烯（限PVC材质） | GB 31604.31-2016 |
| 14 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

细则中涉及到溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量检验项目的产品，检测方法应依据“国家市场监管总局发布的《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》附表B2 复合膜袋”中的检测方法，检测标准值应符合对应的检测依据（要求）：“溶剂残留量总量≤5.0mg/m2；苯类溶剂残留量≤0.5mg/m2”。

3.判定规则

3.1依据标准

GB/T 10457-1989 聚乙烯自粘保鲜膜

GB/T 4456-2008  包装用聚乙烯吹塑薄膜

QB/T 1231-1991  液体包装用聚乙烯吹塑薄膜

QB/T 1956-1994  聚丙烯吹塑薄膜

GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

BB/T 0002-2008  双向拉伸聚丙烯珠光薄膜

GB/T 27740-2011 流延聚丙烯（CPP）薄膜

GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 20218-2006 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

GB/T 17030-2019 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜

BB/T 0039-2013  商品零售包装袋

BB/T 0014-2011  夹链自封袋

BB/T 0030-2019  包装用镀铝薄膜

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

QB/T 1871-1993  双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

QB/T 2197-1996  榨菜包装用复合膜、袋

GB/T 18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料

GB/T 18454-2019 液体食品无菌包装用复合袋

GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料

GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋

GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋

BB/T 0052-2017  液态奶共挤包装膜、袋

BB/T 0012-2014  聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜

GB/T 26690-2011 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜

GB/T 26691-2011 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜

GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则

BB/T 0041-2007  包装用多层共挤阻隔膜通则

QB/T 2471-2000 聚丙烯(PP)挤出片材

GB/T 15267-94食品包装用聚氯乙烯硬片、膜

GB/T 16719-2008 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材

GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术条件

BB/T 0013-2011软塑折叠包装容器

QB/T 2818-2006 聚烯烃注塑包装桶

QB/T 2357-1998 聚酯（PET）无汽饮料瓶

QB/T 2460 -1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐

QB/T 2933-2008 双层口杯

QB/T 4049-2010 塑料饮水口杯

GB/T 32094-2015塑料保鲜盒

BB/T 0025-2004 30/25mm塑料防盗瓶盖

GB/T 17876-2010 包装容器塑料防盗瓶盖

BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖

BB/T 0060-2012 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

QB/T 1999-1994 密胺塑料餐具

QB/T 1870-2015 塑料菜板

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 24693-2009 聚丙烯饮用吸管

GB 9683-1988    复合食品包装袋卫生标准

GB 4806.7-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

国家质量监督检验检疫总局《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则》

相关的法律法规、部门规章和规范，现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定（苯类溶剂残留量除外）。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3不进行复检情况

溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）项目不合格不进行复检。

依据卫计委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条规定“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物项目不合格不复检。